Инструкция

по сушке силикагеля использованием шкафа АЭРОТЬЮБ СМ 50/250-800 ШС-С

- Силикагель сушить непосредственно перед упаковкой в связи с высокой гигроскопичностью.

- Включить шкаф сушильный СМ 50/250-800 ШС-С для силикагеля,

- нагреть до Т = 150- 180 °С Температуру контролировать термометром, встроенным в шкаф.

- Насыпать силикагель на поддон слоем 1-1,5 см.

- Поставить поддон с силикагелем в шкаф сушильный СМ 50/250-800 ШС-С для силикагеля.

- Просушить силикагель в шкафу сушильном при Т = 150-180°С 3-4 часа.

- Охладить силикагель до Т =(60±10)°С

- Достать поддон с силикагелем из шкафа сушильного с помощью рукавиц.

- Контролировать качество силикагеля визуально. Внешний вид силикагеля определяют визуально по ГОСТ 3956-76.

  - Силикагель КСМГ высшего сорта представляет стекловидные прозрачные зерна или стекловидные матовые зерна овальной или сферической формы.

  - Силикагель КСМГ 1-го сорта представляет собой стекловидные прозрачные или стекловидные матовые зерна овальной, сферической или неправильной формы, цвет - от бесцветного до темного с черными включениями.

    - Просушенный силикагель хранить не более 1 часа в открытом состоянии.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

      - При работе с силикагелем КСМГ запрещается обращение с открытым огнем и другими источниками воспламенения.

      - Работу производить в рукавицах ГОСТ 1108-84.

      - На рабочем месте должна быть инструкция по технике 
безопасности.